## Slide 1
«Исследование процессов «старения» в полимерных системах через измерение реологических характеристик»
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ)
кафедра бурения
Разработал: Ж.М. Матанда Руководитель: А.Н. Цуканова Нормоконтролер: А.Н. Цуканова Утвердил: профессор, канд. техн. наук Н.М. Уляшева
Ухта, 2019

## Slide 2
Цель:
Исследование процессов ферментативной деструкции полисахаридов, используемых в качестве компонентов буровых промывочных жидкостей
Задачи:
- Анализ полимерных реагентов природного происхождения и их применение в буровых растворах;
Изучение процессов деструкции, протекающих в буровых растворах, содержащих органические полимерные добавки, через измерение реологических характеристик.
- Разработка методики оценки влияния временного фактора на технологические параметры бурового раствора;

## Slide 3
Характеристика | Органические |  |  |  | 
соединений | Низкомолеку-лярные соединения | Линейные полимеры | Слабо разветвленные | Разветвленные | Сетчатые полимеры
Структура в твердом состоянии | Порошкообразная | Волокнистая | Волокнистая | Порошкообразная | Каучукоподобная или твердая
Растворение | Хорошо растворяются без набухания | Хорошо растворяются с предварительным набуханием | Хорошо растворяются с предварительным набуханием | Хорошо растворяются без набухания | Не растворяются, иногда ограниченно набухают
Вязкость 1%-ного раствора | Низкая | Высокая | Высокая | Низкая | –
Реологический тип раствора | Ньютоновский | Неньютоно-вский | Неньютоновский | Ньютонов-ский | –
Изменение вязкости во времени (старение) | Не изменяется | Изменяется (уменьшается) | Изменяется (уменьшается) | Не изменяется | –
Примеры соединений | Поверхностно-активные вещества (сульфонолы, сульфонаты и другие) | Реагенты на основе акриловой кислоты (ПАА, ПАН) и эфиров целлюлозы (КМЦ) | Полисахариды (крахмальные реагенты, биополимеры) | Лигносульфонаты (ФХЛС, ХЛС, и другие) | Каучуки, отвержденные пластические массы
Свойства органических полимеров

## Slide 4
Процессы деструкции
Деструкция полимеров – разрушение (расщепление) макромолекул под действием тепла, кислорода, света, механических напряжений, биологического и других факторов.
Виды деструкции полимерных реагентов:
- биологическая;
- термическая;
- механическая;
- фотохимическая;

## Slide 5
Методика проведения эксперимента
В комплексном исследовании использовались водные растворы полимеров, и глинистые растворы с добавлением полимерных реагентов, выдерживаемые в определенных условиях.
Список исследуемых природных полисахаридов:
Биоксан, DUOVIS, PAC-LЕ, PAC-RE, PolyРac R, Dextrid
Этапы проведенных исследований:
  Приготовление водных растворов полимеров, в концентрациях 1% и 5%; обработка глинистой суспензии (плотность 1040 кг/м3 ) водными растворами реагентов в вышеуказанных концентрациях;
  Оценка изменения щёлочности и параметров реологии, контроль внешних изменений, в естественных условиях, в определенном временном периоде;
  Разработка рекомендаций для контроля процессов ферментации в промывочных жидкостях, содержащих органические полимеры.

## Slide 6
Вискозиметр Model 280 (Fann) ротационный
  Стандартное оборудование и материалы, используемые в комплексном исследовании
кислотно-основные индикаторы

## Slide 7
Результаты эксперимента
В результате полученных значений щёлочности и реологических показателей построены графические зависимости вышеуказанных параметров от временного фактора
Chart: Время, дни
| 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8
Биоксан | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7
Duo vis | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7
Poly-PacR | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8
Dextrid | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
Pac-Re | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
Pac-Le | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9

## Slide 8
Результаты эксперимента
Chart: Изменение ДНС растворов полимеров от времени
| 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8
Биоксан | 170.8 | 29.28 | 24.4 | 0 | 0 | 0
Duo vis | 610 | 356.24 | 180.56 | 141.52 | 24.4 | 19.52
Poly-PacR | 190.32 | 239.12 | 239.12 | 190.32 | 180.56 | 244
Dextrid | 82.96 | 112.24 | 73.2 | 68.32 | 29.28 | 14.64
Pac-Re | 224.48 | 239.12 | 195.2 | 170.8 | 107.36 | 97.6
Pac-Le | 78.08 | 73.2 | 48.8 | 39.04 | 24.4 | 48.8

## Slide 9
Результаты эксперимента
Chart: Изменение пластической вязкости от времени
| 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8
Биоксан | 0.018 | 0.007 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005
Duo vis | 0.015 | 0.018 | 0.043 | 0.043 | 0.015 | 0.008
Poly-PacR | 0.022 | 0.028 | 0.026 | 0.033 | 0.029 | 0.015
Dextrid | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.006
Pac-Re | 0.037 | 0.029 | 0.035 | 0.03 | 0.022 | 0.02
Pac-Le | 0.017 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.015

## Slide 10
Технологические рекомендации
Обеспечение оптимального показателя щелочности буровых растворов в пределах не ниже 10 и не выше 11;
Поддержание высокого уровня минерализации (для ряда полисахаридов);
Включение в рецептуру нескольких видов антиферментаторов, с периодической заменой, для исключения адаптационного порога микроорганизмов и бактерий
Вывод
В результате проведённых лабораторных исследований были определены основные периоды протекания деструктивных изменений для каждого исследуемого реагента.
Также, в ходе аналитического исследования научной и научно-технической литературы, были подтверждены оптимальные методы регулирования скорости ферментационных изменений органических полимерных добавок, используемых в компонентных составах буровых промывочных жидкостей и даны технологические рекомендации по предупреждению процессов ферментативных изменений в полимерных буровых растворах.