Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Линёвская средняя школа»

Жирновского муниципального района Волгоградской области

Исследовательская работа

«Последствия взаимодействия химических соединений с гидроксиапатитом – главной компонетой эмали зуба»

Выполнил:

ученик 11 класса

Ильинкин Дмитрий Сергеевич

Руководитель:

учитель химии

Николаева Елена Петровна

2023

Оглавление.

Введение...........................................................................................................стр 3.

Часть 1. Основная часть...............................................................................стр 4.

Глава 1.1 Изучение зубной эмали...................................................................стр 4.

Глава  1.2  Частые проблемы зубной эмали...................................................стр 4.

Глава 1.3  От чего зависит здоровье эмали зубов..........................................стр 5.

Часть 2. Практическая часть.......................................................................стр 5.

Глава 2.1 Этапы синтеза исходных веществ..................................................стр 5.

Глава 2.2 Синтез гидроксиапатита..................................................................стр 6.

Глава 2.3 Синтез фторгидроксиапатита..........................................................стр 6.

Глава 2.4  Химические реакции-гидроксиапатит и фторгидроксиапатит....стр 6.

Часть 3. Заключительная часть...................................................................стр 8.

Список литературы...........................................................................................стр 9.

Приложение......................................................................................................стр 10.

Введение

Актуальность:  Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется содержанием до 97% неорганических веществ, главным образом кристаллов гидроксиапатита — Ca5 (PO4 ) 3 (OH) . Толщина слоя эмали отличается на различных участках коронковой части зуба и может достигать 2,0 мм, а у шейки зуба сходит на нет. Изучение синтетических аналогов биоматериалов доказало свою актуальность и надежность при выполнении химико-биологических исследований. Эмаль зуба, являясь самой твердой тканью в организме человека, содержит до 97% неорганических веществ, главным образом кристаллов гидроксиапатита. Практическое доказательство этого факта продемонстрировано на примере сравнения природного нахождения кристаллов гидроксиапатита и среза зубной эмали под микроскопом. В связи с этим выполненное исследование представляет собой актуальную научную и прикладную задачи.

Тема: Последствия взаимодействия химических соединений с гидроксиапатитом- главной компонетной эмали зуба.

Целью работы является: Изучить влияние химических соединений в составе потребляемой продукции на входящий в состав зубной эмали гидроксиапатит (гидроксифосфат кальция).

Для реализации цели работы поставлены следующие задачи:

•Получить достаточное количество гидроксифосфата кальция в лабораторных условиях для проведения опытов;

•Определить пределы устойчивости гидроксифосфата кальция при условиях изменения pH среды;

•Выявить химическую активность соединения с органическими и неорганичскими кислотами, в частности с ортофосфорной кислотой;

•Выявить химическую активность соединения с щелочью и газами;

•Оценить возможность влияния физических условий на протекание химических реакций (реакции ОВР,  гидролиз);

•Провести реакцию получения фторгидроксиапатита (аналог фторирования эмали зуба), оценить предел устойчивости соединения для вышеперечисленных условий.

Часть 1. Основная часть.

Глава 1.1  Изучение зубной эмали.

Зубная эмаль (enamelum) – является внешней оболочкой коронковой части зуба, представляя из себя самую твердую ткань в организме человека. Такая твердость объясняется тем, что эмаль зуба на 95-97% состоит из минеральных компонентов (преимущественно фосфата кальция в виде кристаллов гидроксиапатита). На долю органических веществ приходится только 1-2%, плюс еще около 2-3% воды. Самыми прочными являются поверхностные слои эмали – особенно на окклюзионных поверхностях зубов, а по направлению к эмалево-дентинной границе, а также при приближении к шейке зуба – ее твердость снижается.

Твёрдость эмали составляет 397,6 кг/мм², что сопоставимо с кварцем. Такая твердость позволяет ей противостоять запредельным механическим нагрузкам, однако с другой стороны – делает ее очень хрупкой. Эмаль зубов человека не растрескивается и не скалывается только благодаря наличию под слоем эмали – слоя дентина, который обладает умеренным коэффициентом эластичности. Тем не менее, не смотря на твердость, эмаль обладает хорошей проницаемостью для ионов кальция и фтора, содержащихся в слюне (или зубных пастах и ополаскивателях), а также для пигментов, содержащихся в пище и напитках  [3].

Глава 1.2 Частые проблемы зубной эмали.

### Существует ряд внешних факторов, способствующих разрушению целостности зубной эмали:

- Нарушение гигиены

Некачественная и нерегулярная чистка зубов способствует размножению бактерий. Этот процесс проявляется в виде образования налета и последующего возникновения кариеса.

- Механическое воздействие

Повреждение эмали может являться последствием неправильной гигиены полости рта. Сильное нажатие на щетку во время чистки зубов и регулярное применение абразивных зубных паст приводят к стиранию защитного слоя дентина.

- Химические раздражители

Эмаль диминерализуется под воздействием кислот, например, при частом употреблении свежевыжатых соков, ягод или цитрусовых фруктов. Но не стоит полностью отказываться от этих продуктов. Достаточно помнить о грамотной гигиене и ополаскивать полость рта после каждого употребления пищи  [2].

Глава 1.3  От чего зависит здоровье эмали зубов.

### К внутренним факторам, отрицательно влияющим на здоровье эмали зубов, относятся:

- Гормональные изменения в организме

При гормональной перестройке происходит изменение качества слюны, что ведет к истончению эмали. Именно поэтому заболевания зубов часто возникают в переходном возрасте и в период беременности.

- Хронические заболевания ЖКТ

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и гастродуодентит, происходит нарушение выработки слюны, что нарушает кислотно-щелочной баланс полости рта.

- Наследственная предрасположенность

Состав слюны каждого человека различается соотношением минеральных и органических компонентов. Так, при недостаточном содержании в слюне полисахаридов, в ротовой полости активно размножаются кариесогенные бактерии, способствующие разрушению эмали [1].

Часть 2. Практическая часть.

Глава 2.1 Этапы синтеза исходных веществ.

Началом химического анализа является синтез необходимых веществ, для которого потребуется:

1.)Подготовка оборудования и соответствующих реактивов для выполнения синтеза;

2.)Математический расчет химических взаимодействий  на основе приведенных

уравнений;

3.)Последующее взвешивание и приготовление растворов для проведения химических реакций;

4.)Получение результатов синтеза в форме суспензии – наиболее удобной

и показательной для экспресс-анализа протекающих химических взаимодействий.

Глава 2.2 Синтез гидроксиапатита.

Для его синтеза, нам нужен чистый раствор гидроксиапатита водяная баня и ортофосфарная кислота. Затем мы нагреваем водяную баню, после нагрева ставим на неё наш раствор и по каплям добавляем ортафосфорную кислоту. В результате этой реакции мы получаем фосфат кальция, синтезированный гидроксиапатит и остаток воды.

(Приложение № 2)

Глава 2.3 Синтез фторгидроксиапатита.

Для синтеза фторгидроксиапатита нам также нужна водяная баня, раствор фторгидроксиапатита, гидрофосфат натрия и пероксид водорода.  Ставим наш раствор на уже нагретую водяную баню, добавляем гидрофосфат натрия и по каплям добавляем пероксид водорода.  в результате чего у нас получился синтезированный фторгидроксиапатит. После чего можно было приступать к химическим реакциям.

(Приложение № 3)

Глава 2.4  Химические реакции — гидроксиапатит и фторгидроксиапатит.

Для проведения химический реакций с гидрокисапатитом и фторгидрокисапатитом я взял следующие органические вещества.

- Соляная кислота (10-25% р-р HCL-пищевая добавка E 507)

- Уксусная кислота (3-80% р-р CH3COOH-пищевая добавка E 206)

- Борная кислота (1% р-р H3BO3-пищевая добавка E 284)

- Гидроксид натрия (NaOH-пищевая добавка E 524)

- Лимонная кислота (HOOC-CH2-C(OH)-COOH-CH2-COOH- пищевая добавка E 330)

- Ортофосфорная кислота (H3PO4-пищевая добавка E 338)

- Дихромат амонния.

Оборудование: предметное стекло, индикаторная бумага, эталонная шкала pH.

Опыт № 1. (Гидроксиапатит с соляной кислотой и уксусной кислотой) В результате получается ортофосфорная кислота, вода и хлорид кальция, окрас в пробирке ярко желтистый. После добавления вещества на лакмусовую бумагу, она показала розоватый оттенок. (PH>7 кислотная среда).  При взаимодействии гидроксиапатита с уксусной кислотой образуется вода, ортофосфорная кислота и ацетат кальция, а также образуется осадок. Также при добавлении этого вещества на лакмусовую бумагу она показывает более оранжевый оттенок, что уже ближе к нейтральной среде.

Опыт № 2 (Гидроксиапатит с борной кислотой и гидроксидом натрия)

Борная кислота малорастворимое соединение поэтому реакция с гидроксиапатиотм не идёт. При взаимодействии гидроксиапатита с раствором гидроксида натрия получается гидроксид кальция и ортофосфат натрия, также образуется маленькое выделение осадка в виде газа. При добавлении вещества на лакмусовую бумагу, она показала ярко голубой окрас. (PH>7 щелочная среда)

Опыт № 3 (Гидроксиапатит с лимонной и ортофосфорной кислотой )

При взаимодействии гидроксиапатит с соляной кислотой получается цитрат кальция. Наблюдается маленькое выделение газов при макании лакмусовой бумаги в пробирку, она показала ярко малиновый цвет (PH<7 кислотная среда).  В взаимодействии  гидроксиапатита с ортофосфорной кислотой образуется фосфат кальция и вода. Также заметно что при избытке ортафосфорной кислоты образуется ярко бурый окрас, а при недостатке образуется осадок на дне пробирки.

Опыт № 4 (Фторгидрокисапатит с соляной и бурной кислотой)

В результате взаимодействия фторгидроксиапатита с соляной кислотой появляется ярко желтистый окрас и на верхушке пробирке образуется осадок в виде газа. Окунув лакмусовую бумагу в пробирку она показывает ярок малиновый окрас (PH<7 кислотная среда). При взаимодействии фторгидроксиапатита с бурной кислотой образуется такой же осадок в виде газа. При добавлении вещества на лакмусовую бумагу, она показывает ярок малиновый окрас.

Опыт № 5 (Фторгидроксиапатит с  дихроматом амония)

В результате реакции вся пробирка окрасилась в тёмной коричневый цвет. При нанесении вещества на лакмусовую бумагу, она показывает тускло оранжевый цвет (PH<7 ближе к нейтральной среде).

Отсутствие качественных признаков протекания химических реакций при выполнении опытов может быть интерпретировано следующим образом:

1.)Значения pH среды реагентов позволяют оставаться устойчивыми соединениям гидрокси- и фторгидроксиапатита;

2.)Отсутствие признаков реакции окисления-восстановления (ОВР), гидролиза могут определяться «химической инертностью» рассматриваемых веществ и не учетом небольшого числа органических соединений в составе эмали зуба, которые, вероятно, могут служить катализаторами данных процессов при биохимических реакциях на контакте эмали с окружающей средой;

3.)Анализ возможности проведения реакции электролиза может быть затруднен ввиду малых разностей потенциалов которые могут возникнуть в окружающей эмаль среде.

Часть 3. Заключительная часть

-Лабораторным путем получены синтетические  аналоги гидроксиапатита и фторгидроксиапатита натуральной и фторированной эмали зуба;

-Выявлена неустойчивость гидроксиапатита в кислой среде при pH<4.5 и фторгидроксиапатита при pH<5.5-6;

-Гидроксиапатит более активно взаимодействует с органическими и неорганическими кислотами, для растворения фторгидроксиапатита требуется большие количества и концентрации кислот;

-Выявлено довольно слабое взаимодействие с газами при длительном пропускании через эмульсию и устойчивость рассматриваемых соединений в щелочной среде;

-Выполнена оценка возможностей влияния физических условий на протекание химических реакций (реакции ОВР, гидролиз).

Список литературы

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ [1].

- https://doctorslon.ru/company/articles/dlya-chego-gidroksiapatit-v-zubnoy-paste/ [2].

- https://www.startsmile.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/zubnaya-emal/ [3].

Приложение

### № 1  Этапы синтеза исходных веществ.

№ 2 Синтез гидроксиапатита.

№ 3 Синтез фторгидроксиапатита.

№ 4  Гидроксиапатит с соляной кислотой и уксусной кислотой.

№ 5 Гидроксиапатит с борной кислотой и гидроксидом натрия.

№ 6 Гидроксиапатит с лимонной и ортофосфорной кислотой.

№ 7 Фторгидрокисапатит с соляной и бурной кислотой.

№ 8 Фторгидроксиапатит с  дихроматом аммония.